能源矿产（煤）                单位：元/吨

| 矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品监测价格（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 咸丰县 |  | 其他区域 |
| 煤 | 动力煤 | 原矿 | 恩施片区 | 恩施、咸丰 | 发热量 | 3000大卡 | 294 |  | 294 |
|  |  |  |  |  |  | 4000大卡 | 375 |  | 375 |
|  |  |  |  |  |  | 5000大卡 | 470 |  | 470 |
|  |  |  |  |  |  | 6000大卡 | 580 |  | 580 |
|  |  |  | 宜昌-荆州片区 | 远安、长阳 |  |  | 远安县 | 长阳土家族自治县 | 其他区域 |
|  |  |  |  |  |  | 3000大卡 | 354 | 354 | 354 |
|  |  |  |  |  |  | 4000大卡 | 449 | 449 | 449 |
|  |  |  |  |  |  | 5000大卡 | 555 | 555 | 555 |
|  |  |  |  |  |  | 6000大卡 | 670 | 670 | 670 |
|  |  |  | 荆襄片区 | 荆门 |  |  | 荆门市 |  | 其他区域 |
|  |  |  |  |  |  | 3000大卡 | 370 |  | 370 |
|  |  |  |  |  |  | 4000大卡 | 469 |  | 469 |
|  |  |  |  |  |  | 5000大卡 | 579 |  | 579 |
|  |  |  |  |  |  | 6000大卡 | 712 |  | 712 |

注释：（1）“监测区域”按照片区—市县方式列示，未纳入片区的个别县、比照接壤县区。

（2）“矿产品规格”所列发热量为该规格最低发热量，如3000大卡含义为“3000大卡≤发热量﹤4000大卡”规格区间中3000大卡发热量煤产品价格，6000大卡含义为“发热量≥6000大卡”规格区间中6000大卡发热量煤产品价格，本表中未列出规格煤产品应按照层级级差进行换算后取值。

黑色金属（铁）           单位：元/吨

| 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格（含税） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大冶市 | 巴东县 | 其他区域 |
| 铁矿 | 精矿 | TFe含量 | 60% | 689 | 684 | 684 |
|  |  |  | 61% | 699 | 694 | 694 |
|  |  |  | 62% | 712 | 707 | 707 |
|  |  |  | 63% | 734 | 728 | 728 |
|  |  |  | 64% | 761 | 754 | 754 |
|  |  |  | 65% | 796 | 788 | 788 |

黑色金属（锰）          单位：元/吨

| 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格（含税） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 湖北省 |
| 锰矿 | 原矿 | Mn含量 | 碳酸锰 | 10% | 271 |
|  |  |  |  | 13% | 400 |
|  |  |  |  | 15% | 500 |
|  |  |  |  | 18% | 676 |
|  |  |  |  | 23% | 1083 |
|  |  |  | 氧化锰 | 24% | 927 |
|  |  |  |  | 25% | 961 |
|  |  |  |  | 30% | 1130 |
|  |  |  |  | 35% | 1390 |
|  |  |  | 硅锰 | 6517# | 6861 |

黑色金属（钒）          单位：元/吨

| 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格（含税） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 湖北省 |
| 钒矿 | 原矿 | V2O5含量 | 粉钒 | 98%-98.5%冶金 | 94545 |
|  |  |  |  | 98%-98.5%化工 | 106727 |
|  |  |  | 片钒 | 98% | 94114 |
|  |  |  | 钒铁 | FeV50 | 102773 |

有色金属（铜）表一            单位：元/吨

| 矿种 | 类型 | 监测 区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 大冶、阳新、远安 | 其他区域 |
| 铜 | 铜精矿 | 全省 | Cu含量 | 13% | 2975 | 2975 |
|  |  |  |  | 14% | 3960 | 3960 |
|  |  |  |  | 15% | 4863 | 4863 |
|  |  |  |  | 16% | 5682 | 5682 |
|  |  |  |  | 17% | 6310 | 6310 |
|  |  |  |  | 18% | 6905 | 6905 |
|  |  |  |  | 19% | 7440 | 7440 |
|  |  |  |  | 20% | 7937 | 7937 |
|  |  |  |  | 21% | 8533 | 8533 |
|  |  |  |  | 22% | 9077 | 9077 |
|  |  |  |  | 23% | 9556 | 9556 |
|  |  |  |  | 24% | 10035 | 10035 |
|  |  |  |  | 25% | 10514 | 10514 |
|  |  |  |  | 26% | 11027 | 11027 |
|  |  |  |  | 27% | 11488 | 11488 |
|  |  |  |  | 28% | 11929 | 11929 |
|  |  |  |  | 29% | 12493 | 12493 |
|  |  |  |  | 30% | 12938 | 12938 |

有色金属（铜）表二               单位：元/吨

| 矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 大冶、阳新、远安 | 其他区域 |
| 铜 | 矿 山 铜 | 全省 | Cu含量 | 13% | 22882 | 22882 |
|  |  |  |  | 14% | 28287 | 28287 |
|  |  |  |  | 15% | 32417 | 32417 |
|  |  |  |  | 16% | 35511 | 35511 |
|  |  |  |  | 17% | 37119 | 37119 |
|  |  |  |  | 18% | 38361 | 38361 |
|  |  |  |  | 19% | 39157 | 39157 |
|  |  |  |  | 20% | 39683 | 39683 |
|  |  |  |  | 21% | 40636 | 40636 |
|  |  |  |  | 22% | 41258 | 41258 |
|  |  |  |  | 23% | 41546 | 41546 |
|  |  |  |  | 24% | 41811 | 41811 |
|  |  |  |  | 25% | 42054 | 42054 |
|  |  |  |  | 26% | 42413 | 42413 |
|  |  |  |  | 27% | 42550 | 42550 |
|  |  |  |  | 28% | 42605 | 42605 |
|  |  |  |  | 29% | 43079 | 43079 |
|  |  |  |  | 30% | 43128 | 43128 |
|  | 金属 |  | 1#铜99.95% | 48524 | 48524 |

有色金属（铅）           单位：元/吨

| 矿种 | 含Pb品位 | 计价系数(%) | 平均价格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 含税 |
| 铅 | 精矿 | 45% | 65 | 4467 |
|  |  | 55% | 75 | 6299 |
|  |  | 60% | 80 | 7330 |
|  |  | 65% | 80 | 7941 |
|  | 金属 | 99.994% |  | 15270 |

有色金属（锌）           单位：元/吨

| 矿种 | 含Zn品位 | 计价系数(%) | 平均价格（含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 锌 | 精矿 | 40% | 65 | 4787 |
|  |  | 43% | 65 | 5146 |
|  |  | 45% | 65 | 5385 |
|  |  | 48% | 70 | 6186 |
|  |  | 50% | 70 | 6444 |
|  |  | 53% | 75 | 7319 |
|  |  | 55% | 75 | 7595 |
|  | 金属 | 99.995% |  | 18411 |

有色金属（钨）           单位：元/吨

| 矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格（含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 钨 | 精矿 | 湖北省 | 白钨矿（WO3%） | 二类高磷杂质） | 65% | 86136 |
|  |  |  |  |  | 60% | 85136 |
|  | 矿产品 |  | APT | 134773 |
|  |  |  | 碳化钨粉 | 207045 |

贵金属（金）             单位：元/克

| 矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格（不含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 大冶、阳新、随县、嘉鱼、夷陵 | 其他区域 |
| 金 | 金属 | 全省 | Au99.95% | 335.15 | 335.15 |

贵金属（银）            单位：元/千克

| 矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 大冶 | 其他区域 |
| 银 | 精矿 | 全省 | Ag 含量 | ≥25g/t | 2962 | — |
|  |  |  |  | ≥50g/t | 3003 | 3003 |
|  |  |  |  | ≥75g/t | 3024 | — |
|  |  |  |  | ≥100g/t | 3044 | 3044 |
|  |  |  |  | ≥200g/t | — | 3085 |
|  |  |  |  | ≥300g/t | — | 3127 |
|  |  |  |  | ≥500g/t | — | 3168 |
|  |  |  |  | ≥700g/t | — | 3209 |
|  |  |  |  | ≥1000g/t | — | 3250 |
|  |  |  |  | ≥1500g/t | — | 3291 |
|  |  |  |  | ≥2000g/t | — | 3332 |
|  |  |  |  | ≥3000g/t | — | 3415 |
|  |  |  |  | ≥5000g/t | — | 3497 |
|  |  |  |  | ≥7000g/t | — | 3579 |
|  |  |  |  | ≥10000g/t | — | 3620 |
|  |  |  |  | ≥15000g/t | — | 3661 |
|  |  |  |  | ≥20000g/t | — | 3702 |
|  | 金属 |  |  | 99.90% | 4114 | 4114 |

冶金辅助原料（熔剂用灰岩）         单位：元/吨

| 矿石种类 | 县市 | 规格（化学成份 %） | 市场价格（不含税） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CaO | MgO | SiO2 | P | S |  |
| 熔剂用 灰岩 | 武穴市 | ≥54 | ≤3 | ≤1.5 | ≤0.005 | ≤0.025 | 80 |
|  |  | ≥53 |  | ≤1.5 | ≤0.01 | ≤0.035 | 75 |
|  |  | ≥52 |  | ≤2.2 | ≤0.015 | ≤0.06 | 70 |
|  | 阳新县 | ≥54 | ≤3 | ≤1.5 | ≤0.005 | ≤0.025 | 79 |
|  |  | ≥53 |  | ≤1.5 | ≤0.01 | ≤0.035 | 74 |
|  |  | ≥52 |  | ≤2.2 | ≤0.015 | ≤0.06 | 69 |
|  | 嘉鱼县 | ≥54 | ≤3 | ≤1.5 | ≤0.005 | ≤0.025 | 68 |
|  |  | ≥53 |  | ≤1.5 | ≤0.01 | ≤0.035 | 63 |
|  |  | ≥52 |  | ≤2.2 | ≤0.015 | ≤0.06 | 58 |

化工原料（磷）                 单位：元/吨

| 矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 夷陵区 | 远安县 | 其他区域 |
| 磷 | 原矿 | 宜昌片区 | 夷陵区、远安 | P2O5含量 | 20% | 147 | 137 | 147 |
|  |  |  |  |  | 22% | 183 | 171 | 183 |
|  |  |  |  |  | 24% | 222 | 208 | 222 |
|  |  |  |  |  | 26% | 269 | 252 | 269 |
|  |  |  |  |  | 28% | 327 | 307 | 327 |
|  |  |  |  |  | 30% | 398 | 384 | 398 |
|  |  |  |  |  | 32% | 475 | 463 | 475 |
|  |  | 保康—神农架片区 | 保康 |  |  | 保康县 |  | 其他区域 |
|  |  |  |  |  | 20% | 152 |  | 152 |
|  |  |  |  |  | 22% | 188 |  | 188 |
|  |  |  |  |  | 24% | 226 |  | 226 |
|  |  |  |  |  | 26% | 270 |  | 270 |
|  |  |  |  |  | 28% | 324 |  | 324 |
|  |  |  |  |  | 30% | 400 |  | 400 |
|  |  |  |  |  | 32% | 478 |  | 478 |
|  |  | 荆襄片区 | 钟祥 |  |  | 钟祥市 |  | 其他区域 |
|  |  |  |  |  | 16% | 99 |  | 99 |
|  |  |  |  |  | 18% | 121 |  | 121 |
|  |  |  |  |  | 20% | 155 |  | 155 |
|  |  |  |  |  | 22% | 202 |  | 202 |
|  |  |  |  |  | 24% | 258 |  | 258 |
|  |  |  |  |  | 26% | 319 |  | 319 |
|  |  |  |  |  | 28% | 386 |  | 386 |

化工原料非金属（硫）        单位：元/吨

| 监测区域 | 矿种 | 类型 | 品级 | 化学成分 % | 市场价格 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 有效S | 杂质含量 |  |
|  |  |  |  |  | As | F | Pb+Zn |  |
| 大冶市 | 硫 | 精矿 | Ⅰ级品 | ≥43 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.40 | 235 |
|  |  |  | Ⅱ级品 | ≥38 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.80 | 212 |
|  |  |  | Ⅲ级品 | ≥35 | ≤0.10 | ≤0.08 | ≤1.20 | 191 |

化工原料非金属（盐矿）        单位：元/吨

| 监测区域 | 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 市场价格（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应城市 | 盐矿 | 精矿 | 食用盐 | 优级 | 530 |
|  |  |  |  | 一级 | 433 |
|  |  |  |  | 二级 | 347 |
|  |  |  | 工业盐 | 优级 | 370 |
|  |  |  |  | 一级 | 284 |
|  |  |  |  | 二级 | 229 |

化工原料非金属（芒硝）         单位：元/吨

| 监测区域 | 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 市场价格（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应城市 | 芒硝 | 精矿 | Ⅰ类优等 | 327 |
|  |  |  | Ⅰ类一等 | 264 |
|  |  |  | II类一等 | 200 |
|  |  |  | II类合格 | 156 |

化工原料非金属（重晶石）        单位：元/吨

| 矿种 | 类型 | 产品名称 | 产品规格 | 市场价格 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 重度 | 粒度 |  |
| 重晶石 | 精矿 | 颗粒砂 | ＜4.2g/cm3 | <8mm | 450 |
|  |  | 重晶石粉 | ≥4.2g/cm3 | 200目 | 570 |

化工原料非金属（泥炭）           单位：元/吨

| 区域 | 矿种 | 类型 | 腐殖酸含量 % | 市场价格（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长阳土家族自治县 | 泥炭 | 原矿 | 19 | 200 |
|  |  |  | 25-26 | 265 |

建材及其他非金属（水泥用灰岩）       单位：元/吨

| 矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MgO | CaO |  |
| 水泥用灰岩 | 原矿 | 鄂东片区 | 黄石市、阳新、大冶、武穴、荆门市、钟祥、沙洋、京山、松滋、荆州、咸宁、崇阳、通城、通山、赤壁、嘉鱼、江夏 | <1% | 50% | 45.3 |
|  |  |  |  |  | 48.50% | 42.9 |
|  |  |  |  |  | 47% | 40.9 |
|  |  |  |  |  | 46% | 39.7 |
|  |  |  |  |  | 45% | 38.9 |
|  |  |  |  | 1%-2% | 50% | 43.1 |
|  |  |  |  |  | 48.50% | 41.1 |
|  |  |  |  |  | 47% | 38.9 |
|  |  |  |  |  | 46% | 38.2 |
|  |  |  |  |  | 45% | 37.0 |
|  |  |  |  | 2%-3% | 50% | 41.2 |
|  |  |  |  |  | 48.50% | 39.2 |
|  |  |  |  |  | 47% | 37.1 |
|  |  |  |  |  | 46% | 36.1 |
|  |  |  |  |  | 45% | 35.0 |
|  |  | 鄂西片区 | 襄阳、谷城、南漳、宜城、恩施、利川、来凤、宣恩、宜昌、长阳、远安、当阳、兴山、秭归、巴东、宜都、竹山 | <1% | 50% | 40.3 |
|  |  |  |  |  | 48.50% | 38.4 |
|  |  |  |  |  | 47% | 36.3 |
|  |  |  |  |  | 46% | 35.8 |
|  |  |  |  |  | 45% | 35.1 |
|  |  |  |  | 1%-2% | 50% | 38.6 |
|  |  |  |  |  | 48.50% | 36.6 |
|  |  |  |  |  | 47% | 34.8 |
|  |  |  |  |  | 46% | 34.1 |
|  |  |  |  |  | 45% | 33.5 |
|  |  |  |  | 2%-3% | 50% | 37.4 |
|  |  |  |  |  | 48.50% | 35.5 |
|  |  |  |  |  | 47% | 33.5 |
|  |  |  |  |  | 46% | 32.9 |
|  |  |  |  |  | 45% | 32.2 |

建材及其他非金属（饰面用石材）      单位：元/立方米

| 矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 市场价格（不含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 饰面用石材 | 花岗岩 | 荒料 | 随县 | 黄金麻（大黄） | 1450 |
|  |  |  |  | 黄金麻（中黄） | 1050 |
|  |  |  |  | 黄金麻（浅黄） | 900 |
|  |  |  |  | 白麻 | 750 |
|  |  |  | 麻城 | 芝麻白（大花） | 366 |
|  |  |  |  | 芝麻白（小花） | 410 |
|  | 大理岩 |  | 通山 | 珊瑚红 | 1400 |
|  |  |  |  | 深啡网 | 1200 |
|  |  |  |  | 浅啡网 | 1100 |
|  |  |  |  | 金镶玉 | 2300 |
|  |  |  |  | 金欧 | 3200 |
|  |  |  |  | 金花米黄 | 2100 |
|  |  |  |  | 彩灰 | 1800 |
|  |  |  |  | 玛瑙红 | 1100 |
|  |  |  |  | 黑白根 | 2000 |
|  |  |  | 恩施 | 灰岩 | 670 |

建材及其他非金属（建筑石料）        单位：元/吨

| 矿种 | 类型 | 监测区域 | 矿产品规格 | 平均价格 （不含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑石料 | 原矿 | 东宝区 | 八里干沟片区 | 灰岩 | 36 |
|  |  |  | 曾庙片区 | 灰岩、白云岩 | 37 |
|  |  |  | 城山片区 | 灰岩 | 40 |
|  |  |  | 城北片区 | 灰岩 | 31 |
|  |  | 沙洋县 | 全县 | 灰岩 | 37 |
|  |  | 屈家岭管理区 | 全区 | 灰岩 | 35 |
|  |  | 京山县 | 全县 | 灰岩、白云岩 | 41 |
|  |  | 嘉鱼县 | 全县 | 灰岩、白云岩 | 68 |
|  |  | 通山县 | 全县 | 灰岩 | 43 |
|  |  | 巴东县 | 全县 | 灰岩 | 48 |
|  |  | 老河口市 | 全市 | 灰岩 | 40 |
|  |  | 夷陵区 | 全市 | 灰岩 | 55 |
|  |  |  |  | 花岗岩 | 61 |
|  |  |  |  | 辉绿岩 | 136 |
|  |  | 武穴市 | 全市 | 灰岩 | 79 |
|  |  | 麻城市 | 全市 | 片麻岩 | 67 |
|  |  |  |  | 花岗岩 | 64 |
|  |  | 英山县 | 全县 | 片麻岩 | 58 |
|  |  | 阳新县 | 全县 | 灰岩 | 79 |
|  |  | 远安县 | 北部片区 | 灰岩 | 41 |
|  |  |  | 南部片区 |  | 34 |
|  |  | 钟祥市 | 全市 | 碎石 | 40 |
|  |  | 恩施市 | 乡镇片区 | 灰岩 | 42 |
|  |  |  | 城镇及城郊连接部片区 | 灰岩 | 49 |

备注：1、远安县“北部片区”包括荷花镇、洋坪镇、河口乡；“南部片区”包括茅坪场、旧县、鸣凤镇、花林寺镇。

2、恩施市“乡镇片区”包括白杨坪、板桥镇、沙地乡、新塘乡4个乡镇办事处；“城镇及城郊连接部片区”包括芭蕉乡、三岔乡、龙凤、白果4个乡镇办事处。

建材及其他非金属（石膏）         单位：元/吨

| 矿种 | 监测区域 | 矿产品规格 | 平均价格（不含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 石膏 | 荆门市 | 纤维石膏 | 特级（精纤） | 723 |
|  |  |  | 一级（普纤） | 629 |
|  |  |  | 二级 | - |
|  |  |  | 三级（红纤） | 592 |
|  |  |  | 四级（窑膏） | 425 |
|  |  | 蛋膏 | 特级 | - |
|  |  |  | 一级（红蛋） | 513 |
|  |  |  | 二级（蓝蛋） | 167 |
|  |  | 亚蛋膏 | 一级 | 167 |
|  |  |  | 二级 | 154 |
|  |  | 雪花石膏 | 一级 | 125 |
|  |  |  | 二级 | 98 |
|  |  | 普通水泥石膏 | 一级 | 76 |
|  |  |  | 二级 | 68 |
|  |  |  | 三级 | - |
|  |  |  | 四级 | 52 |
|  | 沙洋县 | 雪花石膏 | 一级 | 137 |
|  |  |  | 二级 | 92 |
|  |  | 普通水泥石膏 | 一级 | 64 |
|  |  |  | 二级 | 60 |
|  |  |  | 三级 | 45 |
|  |  |  | 四级 | 41 |

建材及其他非金属（硅石）          单位：元/吨

| 监测区域 | 矿种 | 类型 | 规格 | 市场价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SiO2 | Al2O3 | 不含税 | 含税 |
| 通山县 | 硅石（脉石英） | 原矿 | ≥98.5% | ≤0.3% | 130 | 147 |

建材及其他非金属（硅灰石）         单位：元/吨

| 矿石种类 | 指标% | 市场价格（含税） |
| --- | --- | --- |
|  | SiO2 | CaO | Fe2O3 | 烧失量 |  |
| 陶瓷用硅灰石 | 45~47 | ≥42 | ≤1.7 | 2~3.5 | 176 |

建材及其他非金属（方解石）         单位：元/吨

| 监测区域 | 矿种 | 类型 | 用途 | CaCO3% | 白度% | Fe2O3% | 平均价格 （不含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长阳土家族自治县 | 方解石 | 原矿 | 化工、建材用 | 98% | — | — | 105 |
|  |  | 精矿 | 化工、建材用 | 98% | 90%~94% | — | 290 |

建材及其他非金属（砖瓦用页岩）      单位：元/块

| 监测区域 | 矿种 | 矿产品类型 | 市场价格（不含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 松滋市 | 砖瓦用页岩 | 烧结页岩砖 | 0.26 |

建材及其他非金属（水泥配料用砂岩）      单位：元/吨

| 监测区域 | 矿种 | 种类 | 类型 | 市场价格（不含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 荆门市 | 水泥配料用砂岩 | 红砂 | 初加工产品 | 26 |